## Slide 1

УРАЛМЕХАНОБР
Технологии переработки техногенных образований горно-металлургических предприятий
Булатов Константин Валерьевич
Генеральный директор ОАО «Уралмеханобр», канд. техн. наук
ООО «УГМК-Холдинг»
ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр»
1

## Slide 2

УРАЛМЕХАНОБР
ООО «УГМК-Холдинг»
ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр»
Chart: 
| пустая порода и забалансовые руды, 32,5 млрд. т | хвосты обогащения, 1,5 млрд. т | шламы, 0,115 млрд. т | шлаки, 0,110 млрд. т
 | 32.5 | 1.5 | 0.115 | 0.11
Cu=350 тыс. т
Zn=210 тыс. т
Cd=519 т
In=153,4 т
Ag=150 т
Te=135,7 т
Ge=115,3 т
Se=99 т
Au=7 т
2

## Slide 3
Отвальные хвосты обогатительных фабрик
3

## Slide 4
Формы соединений меди в отвальных лежалых хвостах Бурибаевского хвостохранилища
Chart: 
| Первичная (халькопирит), 60,4 % | Вторичная (халькозин, ковеллин), 2,1 % | Окисленная (малахит), 11,4 % | Сульфатная (халькантит), 26,1 %
 | 60.4 | 2.1 | 11.4 | 26.1
Массовая доля меди – 0,6 %
4

## Slide 5
Комплексная технология обогащения отвальных лежалых хвостов
5

## Slide 6
Результаты обогащения отвальных лежалых хвостов Бурибаевского хвостохранилища
Продукты обогащения | Количество, т/год | Содержание |  | Количество металла |  | Извлечение, % | 
 |  | Cu, % | Au, г/т | Cu, т | Au, кг | Cu | Au
Исходное сырье | 100 000 | 0,6 | 1,1 | 600 | 110 | 100,00 | 100,00
Медный продукт | 4720 | 9,1 | 3,5 | 429 | 16 | 71,52 | 15,02
Отвальные хвосты | 95280 | 0,18 | 0,98 | 171 | 94 | 28,48 | 94,98
6

## Slide 7
Направления в технологиях обогащения отвальных лежалых хвостов
Лежалых хвосты
Автоклавная обработка
Бактериальное выщелачивание
Цианирование
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
Au
7

## Slide 8
Направления в технологиях обогащения отвальных лежалых хвостов
хвосты
флотация
обжиг
цианирование
экстракция
сепарация
Au
Cu
Fe
S
H2SO3
Au
Cu
Fe
S
H2SO3
Au
Cu
Fe
S
8

## Slide 9
Отвальные шлаки медеплавильного производства
9

## Slide 10
Практика переработки шлаков медеплавильного производства
Chart: Массовая доля меди в исходном шлаке, %
| 0.6 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.19 | 2.94
 | 37 | 44.15 | 47 | 53 | 62 | 85
10

## Slide 11
Направления в повышении показателей обогащения шлаков медеплавильного производства
Тонкий помол в бисерных мельницах
Медленное охлаждение в ковшах
11

## Slide 12
Преимущества медленного охлаждения шлака
Chart: 
| сульфиды меди | металлическая медь | ферриты меди | окислы меди
 | 81 | 11 | 6 | 2
Chart: 
| сульфиды меди | металлическая медь | ферриты меди | окислы меди
 | 71 | 8 | 7 | 13
медленно охлажденный шлак
текущий шлак
Структура
Фазовый состав
Q-71=100 т/ч
Q-71=125 т/ч
Производительность
12

## Slide 13
Лабораторная технология обогащения медленно охлажденного шлака
13

## Slide 14
Лабораторные Результаты обогащения медленно охлажденного шлака
Продукты обогащения | Содержание меди, % | Извлечение меди, %
Медленно охлажденный шлак | 1,0 | 100
Медный концентрат | 20,0 | 74
Отвальные хвосты | 0,3 | 26
14

## Slide 15
Промышленная технология обогащения медленно охлажденного шлака на ОАО «СУМЗ»
15

## Slide 16
Промышленные Результаты обогащения медленно охлажденного шлака
Продукты обогащения | Содержание меди, % | Извлечение меди, %
Медленно охлажденный шлак | 1,0 | 100
Медный концентрат | 20,0 | 74
Отвальные хвосты | 0,3 | 26
Продукты обогащения | Содержание меди, % | Извлечение меди, %
Текущий охлажденный шлак | 1,0 | 100
Медный концентрат | 20,0 | 54
Отвальные хвосты | 0,47 | 46
Показатели обогащения шлака не подвергшегося специальному медленному охлаждению
Показатели обогащения шлака подвергшегося специальному медленному охлаждению
16

## Slide 17
Результаты обогащения шлака с применением технологии тонкого помола
Продукты обогащения | Содержание меди, % | Извлечение меди, %
Медленно охлажденный шлак | 1,0 | 100
Медный концентрат | 20,0 | 62
Отвальные хвосты | 0,39 | 38
Продукты обогащения | Содержание меди, % | Извлечение меди, %
Текущий охлажденный шлак | 1,0 | 100
Медный концентрат | 20,0 | 54
Отвальные хвосты | 0,47 | 46
Показатели обогащения шлака подвергшегося тонкому измельчению до крупности 90 % класса – 20 мкм
Показатели обогащения шлака подвергшегося измельчению до крупности 90 % класса – 71 мкм
17

## Slide 18
Окисленные руды
18

## Slide 19
Формы соединений меди в окисленной руде блявинского месторождения
Chart: 
| Первичная (халькопирит), 32,9 % | Вторичная (халькозин, ковеллин), 6,6 % | Окисленная (малахит), 2,6 % | Сульфатная (халькантит), 57,9 %
 | 32.9 | 6.6 | 2.6 | 57.9
Массовая доля меди – 0,8 %
19

## Slide 20
Принципиальная технологическая схема переработки окисленной руды
20

## Slide 21
Показатели переработки окисленной руды
Продукты обогащения | Содержание меди, % | Извлечение меди, %
Исходная окисленная руда | 0,8 | 100,0
Медный концентрат | 20,7 | 73,1
Отвальные хвосты | 0,22 | 26,9
21

## Slide 22
Прокатная окалина металлургического производства
22

## Slide 23
Прокатная окалина металлургического производства
ПАО «ЧМК»
50 тыс. т/год замасленной окалины
до 70 % железа
до 20 % масла
23

## Slide 24
Прокатная окалина металлургического производства
24

## Slide 25
Шламовые хвосты донского гока
25

## Slide 26
Шламовые хвосты донского гока
Chart: 
| серпентин и карбонаты, 52, % | хромшпинель, 43 % | магнетит и ферриты, 5 %
 | 52 | 43 | 5
Элементы и оксиды | Массовая доля, %
Cr2O3 | 25,00
SiO2 | 20,80
MgO | 29,40
Al2O3 | 4,22
CaO | 0,65
FeO | 7,70
Fобщ. | 7,06
Fe2O3 | 1,54
Ni | 0,170
Mn | 0,085
TiO2 | 0,12
P | 0,089
Co | 0,012
Sобщ. | 0,033
ПМПП | 9,47
Химический состав
Минеральный состав
26

## Slide 27
Шламовые хвосты донского гока
Наименование продукта | Выход, % | Содержа-ние Cr2O3, % | Извлечение Cr2O3, %
Исходные шламы | 100,00 | 25,28 | 100,00
Концентрат | 37,50 | 49,08 | 72,80
Хвосты | 62,50 | 11,00 | 27,20
27

## Slide 28
Благодарю за внимание!

УРАЛМЕХАНОБР
ООО «УГМК-Холдинг»
ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр»